ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Анализ возможных причин массового износа
клапанного механизма ДВС Cummins QSK50

Автосамосвалы NTE200  |  АО «Полюс Магадан»

| Заказчик: | АО «Полюс Магадан» |
| --- | --- |
| Оборудование: | Автосамосвал NTE200, ДВС Cummins QSK50 |
| Сравнение с: | Komatsu 730E AC (тот же объект, те же условия) |
| Дата анализа: | 20.05.2026 |
| Случаев рассмотрено: | 7 случаев отказов, 5 единиц техники |

# ЧАСТЬ 1. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗНОСА — ОБЗОР

Анализ проводится в формате рассмотрения возможных причин. Каждая версия оценивается на основании фактических данных из полевых отчётов, лабораторного анализа NHL (MS&T2026033) и сравнения параметров ECM NTE200 и Komatsu 730E AC, эксплуатируемых на том же объекте.

## 1.1 Перечень рассматриваемых версий

| № | Версия | Первоначальная оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Некорректные настройки ECM — отключена/ослаблена защита двигателя | Требует проверки — выявлено при сравнении с 730E AC |
| 2 | Конструктивное отсутствие наплавки Stellite на выпускных клапанах | Подтверждено лабораторно (NHL MS&T2026033) |
| 3 | Зольные отложения масла (Ca, Zn, P) при повышенной температуре | Подтверждено лабораторно как усугубляющий фактор |
| 4 | Неисправность форсунок — дожигание у выпускных клапанов | Подтверждено — ед. №47 (4 форс.), №48 (код 0556) |
| 5 | Разрушение турбокомпрессора — снижение наддува | Подтверждено — ед. №48 (физически выявлен) |
| 6 | Производственный дефект ГБЦ (трещины позиции 6) | Подтверждено — 3 случая (ед. №48, №51, №83) |
| 7 | Низкое качество материала клапана | Опровергнуто лабораторным анализом NHL |

# ЧАСТЬ 2. ВЕРСИЯ 1 — НЕКОРРЕКТНЫЕ НАСТРОЙКИ ECM

## 2.1 Контекст сравнения

На том же объекте (Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак) эксплуатируются самосвалы Komatsu 730E AC с ДВС Cummins QSK50. Условия работы идентичны: одна площадка, одни климатические условия, тот же карьер. Отказов клапанного механизма на 730E AC не зафиксировано. При сравнении параметров ECM обнаружены существенные отличия в настройках защиты двигателя.

## 2.2 Сравнение параметров ECM — защита двигателя

Красным выделены параметры, потенциально влияющие на температурный режим клапанного механизма.

| Параметр ECM | 730E AC | NTE200 | Ед. | Возможное влияние на клапаны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuel Code (карта впрыска) | FC0BU52 | FC0WH95 | — | Разные карты Rail Pressure, Timing, Smoke Limiter, Boost — разный режим горения |
| Дерейт RPM по T масла (C_EPD_OT_RPM_Drt_En) | ВКЛ (1) | ВЫКЛ (0) | флаг | КРИТИЧНО: NTE200 не снижает обороты при перегреве масла; 730E AC — снижает автоматически |
| Обороты дерейта по T масла (C_EPD_OT_Spd_Derate) | 2200 | 1675 | RPM | Флаг выключен на NTE200 — значение не используется; на 730E AC работает |
| Время нарастания дерейта (масло) (C_EPD_CP_TB_Time_To_Max_Trq_Drt) | 0 с (мгн.) | 51 сек | с | NTE200: 51 секунда на полной нагрузке при критически низком давлении масла |
| Время нарастания дерейта (ОЖ) (C_EPD_CT_TB_Time_To_Max_Trq_Drt) | 0 с (мгн.) | 43 сек | с | NTE200: 43 секунды при перегреве ОЖ без снижения нагрузки |
| Макс. рабочие обороты (C_ABS_Max_Acctr_Speed) | 1990 | 2100 | RPM | +110 RPM → температура выхлопных газов выше на ~25–35°C, частота ударов клапана выше |
| Макс. Droop регулятора (C_ABS_DroopMax) | 0% (изохрон) | 20% | % | 730E AC держит жёсткие постоянные обороты; NTE200 допускает просадку/всплеск ±20% |
| Порог горячего останова (момент) (C_HSST_Net_Torque_High_Thd) | 5509 | 3650 | Н·м | NTE200 срабатывает на 1859 Н·м раньше — возможна агрессивная нагрузка до останова |
| Нижний порог горячего останова (C_HSST_Net_Torque_Low_Thd) | 4722 | 1850 | Н·м | В 2,5 раза меньше — нестабильный гистерезис останова |
| Лимит коррекции топлива TIB (C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit) | 100% | 200% | % | NTE200 может подавать в 2× больше топлива по коррекции — риск переобогащения, нагар |
| Порог включения вентилятора (наддув) (C_FCC_Charge_Temp_Y) | 50°C | 46°C | °C | NTE200 агрессивнее охлаждает наддув (на 4°C раньше) — компенсация, не защита |
| Триггер выхода Charge Air Temp HIGH (C_DO_01_A_High_Threshold) | 54°C | ВЫКЛ | °C | Только 730E AC сигнализирует о перегреве наддувочного воздуха |
| Триггер выхода Coolant Temp HIGH (C_DO_07_A_High_Threshold) | 85°C | ВЫКЛ | °C | Только 730E AC сигнализирует о перегреве ОЖ на внешний контроллер |
| Триггер выхода Fuel Temp HIGH (C_DO_08_A_High_Threshold) | 68°C | ВЫКЛ | °C | Только 730E AC сигнализирует о перегреве топлива |
| Макс. RPM позиция 2/3 (T_ABS_MaxRef_2/3) | 1990 | 2225.8 | RPM | При определённых условиях NTE200 может разгоняться до 2225 RPM |

## 2.3 Оценка версии

Выявленные отличия в параметрах ECM носят системный характер и потенциально объясняют повышенный температурный режим клапанного механизма на NTE200. Для окончательного подтверждения версии необходимо:

Провести замер температур выхлопных газов по цилиндрам на NTE200 и 730E AC в сопоставимых режимах нагрузки (через INSITE одновременно)

Проверить реальное срабатывание защит ECM на NTE200 в условиях стресс-теста

Запросить у производителя (NHL/Cummins) обоснование отличий в настройках ECM

СТАТУС ВЕРСИИ 1: Требует подтверждения. Параметры ECM NTE200 существенно отличаются от 730E AC в части защиты двигателя. Версия является приоритетной для проверки, поскольку единственная объясняет системный характер отказов на всём парке NTE200.

# ЧАСТЬ 3. ВЕРСИЯ 2 — КОНСТРУКТИВНОЕ ОТСУТСТВИЕ НАПЛАВКИ STELLITE

## 3.1 Мировая практика

В двигателях объёмом 30–60 л (Cummins QSK38/50/60, CAT C32, MTU 16V4000) выпускные клапаны стандартно оснащаются наплавкой Stellite (кобальт-хромовый сплав, 55–65 HRC) на уплотнительных поверхностях. Stellite обеспечивает высокую твёрдость при температурах >500°C, устойчивость к абразивному и адгезионному износу, термическую стабильность до 800°C.

| Характеристика | Без наплавки (Inconel 751) | Со Stellite |
| --- | --- | --- |
| Твёрдость поверхности | 40–44 HRC | 55–65 HRC |
| Износостойкость при T>500°C | Низкая | Высокая |
| Устойчивость к абразиву | Низкая | Высокая |
| Ресурс уплотнит. поверхности | ~10 000–15 000 ч | ~20 000+ ч |

## 3.2 Результаты лабораторного анализа NHL (MS&T2026033)

Лабораторный анализ выпускного клапана ДВС 33232926 (ед. №48, 15 126 м/ч), выполненный инженером Tao Lang (NHL, утверждён Shi Shi Liang, 10.03.2026):

| Параметр | Факт | Требование | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал клапана | Inconel 751 (CES51005) | CES51005 | ✓ ДА |
| Твёрдость клапана | 40,0–44,1 HRC | ≤46 HRC | ✓ ДА |
| Твёрдость седла | 56 HRC | 52–62 HRC | ✓ ДА |
| Наплавка тарелки клапана | ОТСУТСТВУЕТ | По чертежу — отсутствует | ⚠ КОНСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР |
| Пластическая деформация | Заусенец на кромке | — | Признак перегрева |

ВЫВОД ЛАБОРАТОРИИ NHL: «Просадка (износ) рабочей поверхности клапана произошла в результате изнашивания под действием большого количества отложений масляной золы и незначительного количества пыли в условиях повышенной температуры».

## 3.3 Фотоматериалы лабораторного анализа

Рис. 1 — Макроскопический вид изношенных клапанов и сёдел (ДВС 33232926)

Рис. 2 — Морфология отложений на седле (SEM): чёрный слой + белая зольная основа

Рис. 4 — EDS-анализ: Ca, Zn, P = зола масла; Si, Al = пыль карьера

Рис. 7 — Кратеры и царапины на тарелке клапана

Рис. 9 — ЗАУСЕНЕЦ на кромке тарелки = пластическая деформация от перегрева

Рис. 10 — Твёрдость тарелки 40,0–44,1 HRC (наплавка Stellite отсутствует)

Рис. 11 — Состояние седла: сильный износ, твёрдость 56 HRC

## 3.4 Оценка версии

Отсутствие наплавки Stellite подтверждено лабораторно и соответствует чертежу NHL. Это снижает порог износостойкости клапана в условиях абразивного воздействия. Версия не противоречит версии 1 (ECM): обе могут действовать совместно.

СТАТУС ВЕРСИИ 2: Подтверждена лабораторно как конструктивный фактор, снижающий износостойкость. Сама по себе не объясняет системность отказов на всём парке NTE200, поскольку 730E AC с аналогичным двигателем (QSK50) без данной наплавки проблем не имеет — что указывает на участие дополнительного фактора (ECM).

# ЧАСТЬ 4. ВЕРСИИ 3–5 — ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

## 4.1 Версия 3 — Зольные отложения масла (усугубляющий фактор)

Присадки моторного масла (Ca, Zn, P — детергенты, дисперсанты, ZDDP) при сгорании образуют твёрдые минеральные отложения на уплотнительных поверхностях клапанов. При повышенной температуре процесс ускоряется. Подтверждено EDS-анализом NHL: преобладают Ca, Zn, P.

СТАТУС ВЕРСИИ 3: Подтверждена как усугубляющий фактор. НЕ является самостоятельной первопричиной, поскольку на 730E AC в тех же условиях зольные отложения не приводят к отказу клапанов.

## 4.2 Версия 4 — Неисправность форсунок

Неисправные форсунки создают нарушение процесса сгорания: неполное сгорание → дожигание в выпускном коллекторе → прямой перегрев выпускных клапанов.

Ед. №47: диагностика INSITE выявила 3 неисправные форсунки (2L, 4L, 5R). Одновременно обнаружено 10 дефектных выпускных клапанов на 7 ГБЦ.

Ед. №48: код ошибки 0556 (топливо в картере), уровень масла +30 мм выше нормы. Одновременно 17 дефектных клапанов на 11 ГБЦ.

СТАТУС ВЕРСИИ 4: Подтверждена как усиливающий фактор для ед. №47 и №48. Неисправность форсунок дополнительно повышает температуру клапанов поверх базового уровня, задаваемого настройками ECM.

## 4.3 Версия 5 — Разрушение турбокомпрессора (ед. №48)

На ед. №48 выявлен разрушенный ротор турбокомпрессора ВД правого ряда. Снижение наддува → нарушение воздушно-топливного баланса → перегрев части цилиндров → ускоренный износ клапанов.

СТАТУС ВЕРСИИ 5: Подтверждена как дополнительный фактор для ед. №48. Разрушение турбокомпрессора могло быть как причиной, так и следствием нарушения температурного режима.

# ЧАСТЬ 5. АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ

## Сводная таблица

| Ед. | ДВС S/N | Дата | Наработка | Тип отказа | Цил. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 33229431 | 10.08.2025 | 10 702 м/ч | Клапан/седло + толкатель | 7L |
| 51 | 33231742 | 17.07.2025 | 10 783 м/ч | Трещина ГБЦ → ОЖ в масло | 6R |
| 47 | 33232872 | 07.12.2025 | 12 890 м/ч | 10 клапанов, 7 ГБЦ | 10 цил. |
| 48 | 33232926 | 23.11.2025 | 14 997 м/ч | 17 клапанов, 11 ГБЦ + турбо | 11 цил. |
| 48 | 33232926 | 31.03.2026 | 15 126 м/ч | ОЖ в масло, гидроудар | 6L |
| 83 | 33238542 | 21.03.2026 | 2 776 м/ч | ОЖ в масло, разрушение клапана | 6L |
| 58 | 33229431 | 16.03.2026 | ~15 572 км | Износ выпускного клапана/седла | 4R |

## 5.1 Единица №47 — ДВС 33232872 (07.12.2025, 12 890 м/ч)

Жалобы: сильное дымление, потеря мощности

INSITE: неисправные форсунки 2L, 4L, 5R

Дефектовка: 10 дефектных выпускных клапанов на 7 ГБЦ (системный характер)

4 дефектные форсунки заменены одновременно с клапанами

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕД. №47: Версия 4 (форсунки) подтверждена. Версия 1 (ECM) не исключена: при отключённой защите по T масла неисправность форсунок могла действовать дольше без автоматического снижения нагрузки. Версия 2 (нет наплавки) — усугубляющий конструктивный фактор.

Ед. №47 — Дефектные выпускные клапаны с отложениями после демонтажа

Ед. №47 — Замеры тепловых зазоров клапанов (занижены на нескольких ГБЦ)

Ед. №47 — Новые форсунки и клапаны после замены

## 5.2 Единица №48 — ДВС 33232926 (23.11.2025, 14 997 м/ч)

Синее дымление, потеря мощности, расход масла

Код 0556 — топливо в картере; уровень масла +30 мм выше нормы

17 дефектных выпускных клапанов на 11 ГБЦ

Разрушен ротор турбокомпрессора ВД правого ряда

Кусочки разрушенных клапанов в выпускном коллекторе

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕД. №48: Версии 4 (форсунки — код 0556) и 5 (турбокомпрессор) подтверждены. Версия 1 (ECM): 51 сек задержки дерейта по давлению масла + отсутствие сигнализации о перегреве означают, что критическое состояние могло развиваться без автоматической защиты. Версия 2 (нет наплавки) — конструктивный фактор.

Ед. №48 — Разрушенные выпускные клапаны ГБЦ 6L

Ед. №48 — Дефектные клапаны нескольких ГБЦ

Ед. №48 — Разрушённый ротор турбокомпрессора ВД

Ед. №48 — Новые ГБЦ и клапаны после замены

## 5.3 Единица №48 — ДВС 33232926 (31.03.2026, 15 126 м/ч) — гидроудар

Аварийная остановка под нагрузкой, ОЖ в поддоне картера

Трещина гильзы цилиндра 6L → ОЖ в камеру сгорания → гидроудар

Разрушения: гильза 6L, шатунный подшипник, шейка коленвала, штанга толкателя

ОЦЕНКА: Гидроудар — следствие предыдущего отказа (трещина гильзы от тепловой усталости). Самостоятельным клапанным отказом не является.

Ед. №48 — Разрушения в поддоне картера после гидроудара

Ед. №48 — Разрушение гильзы 6L

Ед. №48 — Шатунный подшипник и шейка коленвала 6L

## 5.4 Единица №83 — ДВС 33238542 (21.03.2026, 2 776 м/ч)

⚠ КРИТИЧЕСКИ МАЛАЯ НАРАБОТКА — 2 776 м/ч при катастрофическом отказе

ГБЦ 6L: разрушенный выпускной клапан, приварившийся впускной

Разрушения: поршень, юбка, палец, пружины клапанов, штанги толкателей

INSITE: цил. 3 → 329°C, цил. 6 → 323°C (аномально высокие)

Повторяемость: цилиндр 6L — отказ также у ед. №48

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕД. №83: Аномально высокие температуры цил. 3 и 6 при наработке всего 2 776 м/ч. Версия 1 (ECM): при отключённом дерейте по T масла и завышенных оборотах критическая температура могла быть достигнута быстро. Версия 6 (дефект ГБЦ позиции 6) также не исключена — повторяемость позиции 6L.

Ед. №83 — Разрушенный клапан ГБЦ 6L, приварившийся впускной

Ед. №83 — Разрушения поршня и юбки цилиндра 6L

Ед. №83 — Разрушения пальца поршня, штанги толкателей

Ед. №83 — INSITE: T выхлопа цил. 3 (329°C) и цил. 6 (323°C)

## 5.5 Единица №58 — ДВС 33229431 (два эпизода)

### Эпизод 1: 10.08.2025, 10 702 м/ч — цилиндр 7L

Посторонний стук → дефекты клапанов, сёдел, рычага и штанги толкателя 7L

### Эпизод 2: 16.03.2026 — цилиндр 4R (повторный отказ, тот же двигатель)

Синее дымление. Износ выпускного клапана 4R (арт. 3035110) и седла (арт. 3086192)

Заключение сервиса: «низкое качество материала клапана» — опровергнуто лаб. NHL

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕД. №58: Повторный отказ на том же двигателе за 8 месяцев свидетельствует о системной причине. Замена клапанов без устранения первопричины (версии 1 и/или 2) приводит к повторному отказу.

Ед. №58 — Общий вид, заводская табличка (ДВС 33229431)

Ед. №58 — Изношенный выпускной клапан и седло цилиндра 4R

Ед. №58 — ГБЦ после ремонта

## 5.6 Единица №51 — ДВС 33231742 (17.07.2025, 10 783 м/ч) — трещина ГБЦ

Завышенные K и Na в масле → признак попадания антифриза

Трещина ГБЦ №6R — подтверждена опрессовкой

Замена ГБЦ №6 (предоставлена заказчиком)

ОЦЕНКА: Не является клапанным отказом. Трещина ГБЦ позиции 6. Вместе с ед. №48 (6L) и №83 (6L) — три случая трещин ГБЦ в позиции 6 при разной наработке. Требует расследования (версия 6).

# ЧАСТЬ 6. СВОДНАЯ ОЦЕНКА ВЕРСИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ

## 6.1 Сводная матрица версий

| № | Версия | Статус | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECM: отключена защита, завышены обороты | ⚠ Приоритетная для проверки | Единственная версия, объясняющая системность отказов на всём парке. Прямое сравнение с 730E AC выявило критические отличия. |
| 2 | Отсутствие наплавки Stellite на клапане | ✓ Подтверждена (конструктивный фактор) | Лаб. NHL MS&T2026033: наплавка отсутствует по чертежу; твёрдость 40–44 HRC вместо 55–65 HRC (Stellite). |
| 3 | Зольные отложения масла и пыли | ✓ Подтверждена (усугубляющий фактор) | EDS-анализ: Ca, Zn, P + Si, Al. Не объясняет отсутствие отказов на 730E AC в тех же условиях. |
| 4 | Неисправность форсунок | ✓ Подтверждена (усиливающий фактор) | Ед. №47: 4 форсунки + 10 клапанов. Ед. №48: код 0556. |
| 5 | Разрушение турбокомпрессора | ✓ Подтверждена (ед. №48) | Физически выявлен разрушенный ротор ТК ВД правого ряда. |
| 6 | Дефект ГБЦ позиции 6 (трещины) | ⚠ Требует расследования | 3 случая трещин ГБЦ позиции 6 (ед. №48-6L, №51-6R, №83-6L) при разной наработке. |
| 7 | Низкое качество материала клапана | ✗ Опровергнута | NHL MS&T2026033: химсостав и твёрдость соответствуют чертежу. |

## 6.2 Рекомендуемые мероприятия

### А. Проверка версии ECM (приоритет №1)

Одновременный замер температур выхлопных газов по цилиндрам на NTE200 и 730E AC в сопоставимых режимах нагрузки через Cummins INSITE

Включение дерейта по температуре масла (C_EPD_OT_RPM_Drt_En = 1) на тестовой единице и мониторинг состояния клапанов в течение 3–6 месяцев

Официальный запрос в NHL/Cummins на обоснование отличий в настройках ECM NTE200 vs 730E AC

### Б. Мероприятия по конструкции клапанов (версия 2)

Официальный запрос в NHL на поставку выпускных клапанов с наплавкой Stellite на уплотнительных поверхностях (вместо текущих без наплавки)

Проведение сравнительных испытаний: клапаны со Stellite vs без Stellite в реальных условиях эксплуатации на двух единицах парка

До получения клапанов со Stellite — увеличенная периодичность проверки тепловых зазоров (каждые 2 000 м/ч вместо стандартных 4 000 м/ч)

### В. Немедленные эксплуатационные меры

Диагностика форсунок через INSITE на всех единицах парка. Замена дефектных форсунок до любого клапанного ремонта

Контроль уровня масла: при уровне выше нормы — немедленная диагностика на дилюцию топливом и ОЖ

Переход на масло с низким SAPS (CES 20081 или аналог) — снижает образование зольных отложений Ca, Zn, P

Увеличенная частота замены воздушных фильтров в условиях карьерной пыли

### Г. Расследование трещин ГБЦ позиции 6 (версия 6)

Запрос в NHL на предоставление данных о качестве ГБЦ позиции 6 (3 случая трещин: ед. №48-6L, №51-6R, №83-6L)

Неразрушающий контроль (ультразвук) ГБЦ позиции 6 на единицах с наработкой >8 000 м/ч

Анализ выполнен на основании фактических данных: отчёты №47, №48, №51, №58, №83, лабораторный анализ NHL MS&T2026033, данные Cummins INSITE N43/N84, сравнение параметров ECM 730E AC / NTE200. Дата: 20.05.2026.